路基冲击碾压施工作业指导书

为了保证填石路基的压实效果，减少路基的工后沉降，根据施工现场以及相关文件要求，填石路基每填高2米，必须进行冲击压实，现将冲击压实的有关要求规定如下。

一、工艺要求

1、冲击式压路机的选用

采用中航冲击式压路机，压实功为25KJ。

2、碾压速度

冲击碾压速度12-15km/h，过快的行驶速度会使冲击轮蹦离地面，与地面的接触时间短，不利于冲击力的传播与土体压实，速度过慢，则冲击能量太小，压实效果不好。在碾压过程中，若路基表面起伏过大，应停止冲压，用平地机刮平后再继续施工，每碾压5遍后应调整为反方向冲击碾压。

3、施工段落长度宜为300m-500m，冲击碾压的转弯路段并入下一段的施工。

4、冲击碾压遍数

双轮冲击压路机的冲击轮宽度为0.9m，两轮隙宽度为1.16m，双轮外边缘的宽度为2.96m时，冲碾1次的计算碾压宽度为2m，经错一个轮宽碾压，冲碾1个来回后，计算碾压宽度4m，按此方法计算，整个场地全部压完1次算一遍。每个作业段冲击碾压的遍数为20遍。

5、碾压方式

采用全断面碾压方式，由路肩向路基中心线方向碾压。

二、施工管理

1、冲击压实过程中，施工单位的质检员、驻地办监理人员必须全过程旁站，做好每一遍的施工记录，主要记录内容有每遍碾压时牵引机的行驶速度、施工作业的开始时间、结束时间、行驶距离。

2、保证冲击压实质量最关键的环节是冲击压路机的行驶速度不能小于每小时12公里，压实遍数不低于20遍；路基表面应平整，否则影响牵引机的行驶速度，施工现场应配有推土机或平地机及时将冲击造成的起伏予以整平。

3、施工中若路基出现“弹簧”现象，必须进行换填石渣处理，并注意观察冲压效果。

4、中间验收:采用水准仪检测冲击前后的沉降量，即冲击前路基标高、冲击15遍时的路基标高、冲击20遍时路基的标高，一般情况下，15遍与20遍之前的沉降量应小于3cm。

三、安全注意事项

1、冲击碾压范围内的出入口应有醒目的安全标记，禁止无关车辆与闲杂人员出入，夜间不准施工。

2、冲击碾压须距路肩边缘1.0m的安全间距。

3、施工单位须加强对员工的安全生产教育，树立安全第一的观点。操作机手在上机前必须经严格的培训，不合格者不得上机。冲击压路机颠簸厉害，每台至少应配备2名操作机手，轮流进行作业，每次碾压时间不宜超过2小时，防止疲劳驾驶，不得把机器随便转让他人驾驶。若施工现场灰尘较大，应进行洒水，减少扬尘。

4、距构造物的保护距离：重力式挡土墙内侧为2米，桥梁、涵洞10米，土工格栅竖向填土厚度大于1.5米，地下管线5米。若发现墙体开裂、挡墙外鼓等异常情况应立即停止施工，并向监理单位、业主报告，在调查分析其原因后应采取如增大保护区的范围、低速通过、支起冲击轮等措施。

5、施工过程中须注意噪声对环境的影响，应合理安排施工时间，把影响降到最低。